# АКТ

Испытаний добавок (пассиватор НИОД-5)на подшипниковых
                                   узлах шпинделей зачистных станков 1-4.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

зам.начальника цеха по техобслуживанию Модеев В.Ф.,
механик цеха Ильин С.В..мастер-механик Каинов О.Н.

Комиссия установила:

при применении добавки НИОД-5 в густую смазку подшипников
2524 , 46124Л , 46122Л стойкость увеличилась минимум в 2,2 раза.

зам. начальника цеха по  техобслуживанию  Модеев Модеев В.Ф.
механик цеха                        Ильин С.В.
мастер-механик             Каинов О.Н.